Hodnocení zátìže zneèištìným ovzduším na materiály kulturních a historických památek na území Èeské republiky

Ing. Miloš Zapletal, Dr.

Ústav historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavì

Zneèiš�ování ovzduší má své pøíèiny a následky. Pøíèinou jsou emise (úlety) látek zneèiš�ujících ovzduší z jednotlivých zdrojù. Spojení mezi pøíèinami a následky obstarává zemská atmosféra. Ovzduším jsou zneèiš�ující látky od zdrojù k pøíjemcùm pøenášeny.

Zneèiš�ující látky, které se vyskytují v pøízemní vrstvì atmosféry a škodlivì pùsobí na:

- materiály kulturních a historických památek

- muzejní sbírkové pøedmìty

- pøírodní ekosystémy (lesy, pùda, voda)

- zdraví lidí

oznaèujeme jako imise.

Látky zneèiš�ující ovzduší jsou dùležitým faktorem v procesu poškozování kulturních a historických památek a muzejních sbírkových pøedmìtù vytvoøených z  rùzných materiálù, vèetnì systémù, které jsou používány pro ochranu tìchto materiálù.

Návrh metodologie zohledòuje korozívní a poškozující pùsobení:

- oxidu siøièitého

- oxidù dusíku

- pøízemního ozonu

- atmosférické depozice síry a dusíku

v kombinaci s:

-  klimatickými parametry

-  dalšími vlivy životního prostøedí

na materiály z kamene:

- pískovce

- vápence

kovy:

- ocel

- zinek

- hliník

- mìï

- bronz

Metodologie hodnocení zátìže zneèištìným ovzduším definuje metody  a postupy pro mapování „pøijatelných hodnot expozice“ zneèiš�ujících látek, které pùsobí na kulturní a historické památky a vybrané muzejní sbírkové pøedmìty.

Cílem navržené metodologie je:

- urèení a hodnocení pøijatelných úrovní látek zneèiš�ujících ovzduší (oxidu siøièitého, oxidù dusíku, ozonu) a jejich pøekroèení na území Èeské republiky

- poskytnutí podkladù pro podporu trvalého sledování a komplexního vyhodnocování negativních dùsledkù fyzikálnì - chemického poškozování materiálù kulturních a historických památek a vybraných sbírkových pøedmìtù látkami zneèiš�ujícími ovzduší

- praktická realizace strategie ochrany kulturního dìdictví proti vlivùm prostøedí, s pøípadným následným vyhodnocováním ekonomických škod pro spoleènost.

Aplikace metodologie:

- statistické a matematické zpracování existujících namìøených (modelovaných) údajù o imisních koncentracích oxidu siøièitého, oxidù dusíku, ozonu, environmentálních a  klimatických parametrù na území Èeské republiky v èasovém období 1991 až 1998 (dle dostupnosti dat)

- matematické modelování úrovnì korozního napadení materiálù (aktuální, pøijatelné), pøijatelných úrovní oxidu siøièitého, oxidù dusíku a ozonu na základì posouzených a vybraných mezinárodnì akceptovaných dávkovì-reakèních funkcí pro sledované materiály kulturních památek (železo, ocel, zinek, mìï, bronz,  vápenec, pískovec).

- výbìr, hodnocení a deskripce prostorové distribuce vybraných kulturních a historických památek a muzejních pøedmìtù lze provést dle významu, pøípadnì míry poškození tìchto památek a míry imisního zatížení území, pøièemž mohou být využity poznatky z realizovaných prùzkumù nìkterých kulturních a historických památek na území Èeské republiky a podklady SÚPP (prùzkumy stavu materiálu, restaurátorské, pøírodovìdné prùzkumy atd.).

- na základì informací o regionálním rozložení environmentálních charakteristik a vybraných kulturních a historických památek lze provést hodnocení stupnì zátìže prostøedí ve vztahu k jednotlivým vybraným památkám a  ve vztahu k distribuci kulturních a historických památek na sledovaném území, což umožòuje návrh  strategie pro praktickou realizaci protikorozní ochrany, rekonstrukce a obnovy vybraných kulturních památek a vybraných muzejních sbírkových pøedmìtù.

Metodologie

1. Urèení pozaïových stupòù koroze a poškození (K10 )

Tab. 1 Pozaïové hodnoty stupnì koroze a poškození K10 pro rùzné materiály založené na UN ECE ICP Materials exposure programme vyjádøené v g/m2 po 4 leté expozici.

Materiál                  Pozaïové hodnoty stupnì koroze a poškození

-------------------------------------------------------------------------------------

Ocel vystavená vlivùm poèasí                           204

Zinek                                                                   17.1

Hliník                                                                  0.67

Mìï                                                                    14.0

Bronz                                                                  11.6

Vápenec                                                              44.0

Pískovec                                                              40.0

-------------------------------------------------------------------------------------

2. Výpoèet pøijatelných stupnù koroze (poškození) (Jsou definovány jako n násobky pozaïových stupnù koroze (poškození). Bylo doporuèeno, aby byla použita hodnota n v rozmezí 1.2  až 2.

3. Výpoèet reálných stupòù koroze (poškození)  (vypoètou se použitím dávkovì-reakèních funkcí)

4. V místech, kde je pøijatelný stupeò koroze (poškození) pøekroèen reálným stupnìm koroze (poškození) se vypoète pøijatelná úroveò (imisní koncentrace) oxidu siøièitého, oxidù dusíku a pøízemního ozonu

Pøijatelná (akceptovatelná) expozièní úroveò nebo zátìž zneèiš�ujících látek pro kulturní a historické památky a materiály (sbírkové pøedmìty) je koncentrace nebo depozice, která nevede k neakceptovatelnému vzrùstu stupnì koroze nebo poškození.

Dávkovì-reakèní funkce

Rovnice pro následující materiály jsou vyjádøeny s ohledem na procesy mapování. Tyto rovnice byly validovány pro nekryté materiály, vystavené expozici. Existují rovnìž rovnice pro všechny tyto materiály, v pøípadì, že jsou ukryté (depozitáø).

Kovy:

Ocel vystavená vlivùm poèasí

ML=85 + 0.26 TOW (SO2)(O3) + 432 TOW

Zinek

ML  = 14.5 0.043 TOW (SO2)(O3) +80Rain (H+)

Hliník

ML = 0.85 + 0.0028 TOW (SO2) (O3)

Mìï

ML =  19.3  + 0.011 (SO2)(O3) 162 Rain (H+)

Bronz

ML = 11.8 + 0.047 TOW (SO2) (O3)

Materiál z kamene:

Vápenec

ML = 34.4  + 5.96 TOW(SO2) + 388 Rain (H+)

Pískovec

ML = 29.2 + 6.24 TOW (SO2) + 480 Rain (H+),

kde

ML = reálný stupeò poškození = ztráta hmoty po 4 - leté expozici, g/m2

TOW = doba, kdy relativní vlhkost je vìtší než 80% a teplota je vìtší než 0 stupòù C

(SO2) = koncentrace, g/m3

(O3) = koncentrace, g/m3

Rain = úhrn srážek, m/rok

(H+) = koncentrace, mg/l

V místì, kde je pøekroèen pøijatelný stupeò koroze (poškození),  jsou použita stejná data a dávkovì-reakèní funkce k výpoètu

- koncentrace SO2

- koncentrace O3

- H+ zátìže,

které udrží tento stupeò na pøijatelné úrovni.

Následující rovnice ukazují pøíklad pro zinek. Pro ostatní materiály jsou rovnice vytvoøeny analogickým zpùsobem.

(SO2) =  (17.1xn -14.5- 80Rain(H+)) / 0.043TOW(O3)

(O3) =  (17.1xn -14.5- 80Rain(H+)) / 0.043TOW(SO2)

(Rain (H+)) =  (17.1xn -14.5- 0.043TOW(SO2)(O3)) / 80,

kde

(SO2) = pøijatelná koncentrace pro korozi zinku

(O3) = pøijatelná koncentrace pro korozi zinku

Rain (H+) = pøijatelná hodnota H+ zátìže (odvozena ze srážkového úhrnu (m/rok) a   koncentrace H+ (mg/l)

n = pøijatelný stupeò poškození / pozaïový stupeò poškození

Shrnutí hlavních pøínosù navržené metodologie

1. Urèení a interpretace pøijatelných úrovní látek zneèiš�ujících ovzduší a jejich pøekroèení pro vybrané materiály kulturních památek pro potøeby zhodnocení stávajícího stavu a predikce vývoje poškození tìchto kulturních památek zneèiš�ujícími látkami podle mezinárodnì akceptované metodiky.

2. Vytvoøení podkladù pro:

podporu trvalého sledování a komplexního vyhodnocování negativních dùsledkù fyzikálnì-chemického poškozování materiálù kulturních památek látkami zneèiš�ujícími ovzduší

praktickou realizaci strategie ochrany kulturního dìdictví proti vlivùm prostøedí

praktickou realizaci strategie omezení emisí potencionálních zneèiš�ovatelù, kteøí se nejvíce  podílejí na poškozování kulturních památek

vyhodnocování ekonomických škod, a to s možností zpìtného vymáhání náhrad škod, které byly zpùsobeny napø. emisemi prùmyslových podnikù.